## Slide 1: LA CHIMIE PHYSIQUE
Chapitre 6
L’état solide

## Slide 2: L’état solide
Il est caractérisé par la proximité des atomes, des molécules : ils ou elles se touchent dans un arrangement fixe.
On distingue :
  L’état amorphe : absence d’organisation spatiale des éléments constitutifs ;
  L’état cristallin : présence d’une organisation spatiale des éléments constitutifs de haut niveau ;
  L’état vitreux : sorte d’état intermédiaire entre les deux précédents (liquide gelé) ;
Comment caractériser ces états ?

## Slide 3: L’état cristallin
Il est caractérisé par un empilement géométrique qui se répète dans l’espace.
Cette répétition se répète dans chacune des trois directions du trièdre de référence spatiale de manière indépendante.
Il existe en tout 230 manières d’empiler des motifs moléculaires dans l’espace : ce sont les 230 structures cristallines.

## Slide 4: La classification des structures cristallines
En tenant compte des éléments de symétrie, on peut regrouper les 230 motifs en 32 classes.
Ces 32 classes peuvent se résumer en 6 systèmes cristallins.
Chaque système est défini par 3 axes et 3 angles compris entre ces axes.
O
y
z
a
x
g
b

## Slide 5: Les 7 systèmes cristallins

## Slide 6: Les 7 systèmes cristallins (suite et fin)

## Slide 7: Les 14 réseaux de BRAVAIS

## Slide 8: Les 14 réseaux de BRAVAIS (suite et fin)

## Slide 9: Les 7 structures simples
Cubique simple.
Quadratique. simple.
Hexagonal.
Orthorhombique.
Monoclinique.
Triclinique.
Rhombohédrique.
a
b
c
a
b
g
1 atome par motif.

## Slide 10: Les 3 structures centrées
Cubique centré (c.c.).
Quadratique centré.
Orthorhombique centré.
2 atomes par motif.
a
b
c
a
b
g

## Slide 11: Les 2 structures à 2 faces centrées
Orthorhombique.
Monoclinique.
2 atomes par motif.
a
b
c
a
b
g

## Slide 12: Les 2 structures à toutes faces centrées
Cubique simple (c.f.c.).
Orthorhombique.
4 atomes par motif.

## Slide 13: Les empilements de sphères
Type A B C A B C : c.f.c.
Type A B A B : h.c.
A
B

## Slide 14: L’empilement A B C A B C
Avec une bonne imagination on voit bien l’empilement perpendiculaire à l’axe d’ordre 3 du système cubique à faces centrées.

## Slide 15: L’empilement des sphères
Empilement cubique simple :
  volume du cube : V = a3
  volume d’une sphère : V' = 4/3 p (a/2)3
  Volume occupé : V' /V = p/6 = 0,5236
  Volume vide : 0,4764
a

## Slide 16: L’empilement des sphères
Empilement cubique centré (c.c.) :
  Volume occupé : V' /V = 0,6802
  Volume vide : 0,3198
Empilement cubique à faces centrées (c.f.c.) :
  Volume occupé : V' /V = 0,7404
  Volume vide : 0,2596
Empilement hexagonal compacte identique à celui du c.f.c.

## Slide 17: L’anisotropie
Seules les substances qui cristallisent dans le système cubique ont des propriétés équivalentes dans les trois directions : elles sont dites isotropes.
Les autres présentes des propriétés anisotropiques. Les propriétés sont différentes sur chacun des axes :
  L’indice de réfraction.
  La conductivité thermique.
  Le coefficient de dilatation linéaire.
  La résistance électrique …

## Slide 18: Les cristaux uniaxiaux, biaxiaux
Certains systèmes ont deux axes identiques. Ils ont deux indices de réfraction différents. Ce sont les cristaux uniaxiaux.
Ce sont les systèmes quadratiques et hexagonaux
Les systèmes qui ont trois axes différents ont trois indices de réfraction différents. Ce sont les cristaux bi axiaux.
Ce sont les systèmes orthorhombiques, monocliniques et tricliniques.

## Slide 19: Exemples de cristaux uniaxiaux

## Slide 20: Indice de réfraction de composés biaxiaux

## Slide 21: Structure cristalline ionique
Cl-
Cs+
CsCl : c. c.
Cl-
Na+
NaCl : c. f. c.

## Slide 22: Structure covalente
Le carbone (tétraédrique)
I2

## Slide 23: Carbone graphite et carbone diamant
0,35 nm
0,14 nm

## Slide 24: Le diamant : coupe « royale »
100
55-57
14-16
41-43

## Slide 25: Le polymorphisme
Température de transition sous 1 atm.

## Slide 26: Indice de réfraction des solides : une mesure rapide par immersion
On immerge le solide dans un liquide transparent et dans lequel le solide est insoluble.
Lorsque le liquide et le solide ont le même indice de réfraction les rayons lumineux traversent les milieux sans être déviés.
On dispose d’une liste quasi illimitée de liquides dont l’indice de réfraction couvre une gamme relativement suffisante.

## Slide 27: Liquides pour la méthode d’immersion

## Slide 28: Défauts dans les cristaux
Défauts de points :
A: lacune
B: atome interstitiel
C: impureté de substitution
D: impureté interstitielle
C
B
D
A

## Slide 29: Défauts dans les cristaux
Défauts de ligne : A: dislocation coin et B: dislocation vis.
A
B

## Slide 30: Déplacement sous l’effet d’un cisaillement

## Slide 31: Joints de grain
Polycristaux de NaCl

## Slide 32: Capacité calorifique des solides
Loi de DULONG et PETIT :
Cette loi n’est valide qu’à la température ambiante.
Exception : les éléments légers (C, Be …).
Loi de DEBYE : Cv dépend de la température.
À basse température :
 est la température de DEBYE.

## Slide 33: Loi de DULONG et PETIT pour les corps simples

## Slide 34: Loi de DULONG et PETIT pour les corps composés

## Slide 35: Cv = f (T)
25
CV (J/mol)
10
T / 
0,5
1,5
1,0
0
Loi de DEBYE à basse température

## Slide 36: Cv = f (T)
25
CV (J/mol)
10
T (K)
500
1500
1000
0
cuivre
carbone

## Slide 37: Température de DEBYE
* Équation générale de DEBYE.
** Équation réduite pour les basses températures.

## Slide 38: Relations entre point de fusion et structure d’un solide
Il n’existe pas de règle générale.
En général, la température de fusion, Tf, augmente lorsque :
  La masse du composé augmente ;
  La symétrie du composé augmente ;
  Le moment dipolaire du composé augmente.

## Slide 39: Tf des alcanes linéaires
2
6
8
10
14
Nombre d’atomes de carbone
0
- 120
- 40
- 80
- 160
Tf (ºC)

## Slide 40: Tf des diacides
2
6
8
10
14
Nombre d’atomes de carbone
180
120
160
140
100
Tf (ºC)
a
b

## Slide 41: Le test de fusion sous eau
Ce point est aussi appelé le point intertectique.
Il est applicable à un corps insoluble dans l’eau.
On immerge le solide dans l’eau et en élevant la température du bain, on mesure la température de fusion du solide.
Eau
Solide
Thermomètre
Liquide

## Slide 42: Le point semitectique
Ne pas confondre point intertectique et point semitectique.
Le point semitectique correspond à la fusion d’un composé hydraté.
Son point de fusion est différent du constituant pur.
Exemple : la codéine hydraté, C18H21NO3, ou encore la morphine-3-méthyle éther
Tfus : 65 °C; Tfus codéine pure : 156 °C

## Slide 43: Les propriétés mécaniques du solide
L’étirement sous contrainte : le module d’YOUNG.
L’essai de dureté BRINELL, VICKERS, ROCKWEll,…
L’essai de résilience (mouton de Charpy).
…

## Slide 44: Le module d’YOUNG
L’étirement D est proportionnel à la contrainte F.
Le matériel reprend sa longueur initiale après disparition de la contrainte.
Le module d’Young est égal à la force qui fait doubler la longueur du matériel.
Note : En général, le matériel se rompt avant de doubler de longueur

F
F
D

## Slide 45: L’essai de traction
Extensomètre
Tête mobile
Éprouvette
Déformation
Contrainte
Module d’Young

## Slide 46: Quelques valeurs du module d’YOUNG
Matériaux | Module d'Young (MPa) | Matériaux | Module d'Young (MPa)
Nanotubes (C) | 1 100 000 | Soie d'araignée | 60 000
Diamant | 1 000 000 | Bois de chêne | 12 000
Mo | 329 000 | Nylon | 2 000 - 4 000
Acier (18-10) | 203 000 | Polyéthylène | 200 - 700
Verre | 69 000 | Cheveu | 10 000
Granite | 60 000 | cartilage | 24
Plexiglass | 2 380 | Collagène | 6
Tiré de : http://fr.wikipedia.org/wiki/Module_d'Young |  |  | 

## Slide 47: L’échelle de MOHS
Dureté | Minéral | Commentaires | Exemples
1 | talc | Très facile à rayer avec l’ongle | 0,5-1 : graphite
2 | gypse |  | 2,2 : ongle
3 | calcite | Se raye avec le cuivre | 3,2 : cuivre
4 | fluorite |  | 
5 | apatite | Se raye par le verre | 5,1 : couteau
6 | orthoclase | Se raye par l’acier | 6,5 : aigu. d’acier
7 | quartz | Raye une lame de couteau | 7,0 : Si polycr.
8 | topaze |  | 
9 | corindon |  | 9,5 : B fondu
10 | diamant |  | 

## Slide 48: Les essais de dureté
Essai BRINELL : HB
d
Force F
D
HB =
p D – (D – D2 – d2)
2 F
Force F maintenue pendant 15 à 30 s sur l’éprouvette

## Slide 49: Les essais de dureté
Essai VICKERS : HV
d
Indenteur en diamant de base carrée :
136 °
Force F
Hv = 1,854 F / d 2

## Slide 50: Dureté BRINELL HB
Essences de bois de parquet | HB (kg/mm2)
Bambou | 4
Châtaigner | 1,5 à 2,3
Chêne | 2,4 à 4,2
Merisier | 2,9 à 3,1
Pin | 1,2 à 2
Tiré de : http://www.obd.fr/parquet_massif/

## Slide 51: Dureté Vickers HV
Métal | HV | Métal | HV
Al | 35-48 | Os | 670-1000
Be | 200 | Ta | 200
Cr | 220 | W | 500
Co | 320 | U | 250
Cu | 87 | V | 150

## Slide 52: La mesure de la résilience K
Support
H
Schéma de l’appareil appelé «mouton-pendule de CHARPY»
Couteau de masse M
h
K = M g (H – h)

## Slide 53
Les cristaux
Les molécules individuelles s’associent dans diverses formes cristallines.
Ces structures présentent des périodicité selon trois axes spatiaux Ox, Oy et Oz.
Les éléments de symétrie qui se retrouvent dans les cristaux sont d’ordre 1, d’ordre 2, 3 4 et 6, jamais d’ordre 5 ou d’ordre supérieur à 6.
Les arrangements possibles forment 230 structures cristallines différentes qui peuvent se regrouper en 14 réseaux de Bravais et 7 systèmes.

## Slide 54
Les quasi cristaux
L’étude d’un mélange d’aluminium et de manganèse a permis à Dan SHECHTMAN, prix Nobel 2011, d’observer des structures non conventionnelles.
Découvertes en 1982, ces structures comportent des axes de symétrie d’ordre 5, donc en désaccord avec les fondements de la cristallographie.
Ces structures n’ont pas de périodicité spatiale.
On a récemment découvert dans une rivière russe des minéraux avec ce type de structure. Les superbes mosaïques du palais de l’Alhambra à Grenade constituent d’excellentes reproduction de ces quasi structures.

## Slide 55
Une image vaut mille mots
Source: http://news.nationalgeographic.com/news/2011/10/pictures/111005-nobel-prize-chemistry-quasicrystals-schechtman-science/

## Slide 56: Conclusion
L’état solide est fortement marqué par l’état cristallin : la répétition périodique dans les trois directions de l’espace d’un même motif.
Il existe un total de 230 combinaisons de structures différentes.
La structure la plus compacte est celle du c.f.c. et de l’hexagonal compact.
Certains cristaux très peu symétriques ont des propriétés différentes selon chacun des trois axes.

## Slide 57: Conclusion
La loi de DULONG et PETIT indique que les solides monoatomiques ont la même capacité calorifique molaire à volume constant.
Cette loi expérimentale doit être revu à la lumière de l’importance de la température : loi de DEBYE.
Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de corrélation simple entre la température de fusion et les caractéristiques moléculaires des solides.